«Соромитися потрібно не якоїсь роботи,

навіть найбруднішої, а неробства»

Л. Толстой

Тема уроку: Пофарбування бетонних та оштукатурених поверхонь водоемульсійними фарбами.

Мета уроку:

- формування умінь та  навичок виконання операцій пофарбування водоемульсійними фарбами по різних видах поверхонь;напрацювання навичок користування малярними інструментами, відпрацювання автоматизму виконання операцій;

- розвивати пізнавальну активність та самостійність,

культуру  навчально- виробничої праці, увагу, наполегливість у

досягненні мети.

- виховувати в учнів культуру навчального процесу, повагу до

праці, до  обраної професії, дисципліну, сумлінність,

відповідальність, ініціативність

Тип уроку: урок комплексного застосування знань, умінь і навичок

при виконанні навчально - виробничих робіт.

Методи проведення уроку: пояснювально  –ілюстративний,

практичний  .

Дидактичне забезпечення: інструкційно –технологічна карта, рекламні буклети

різних   фірм  виробників фарбуючих  сумішей ,

технічний довідник.

Матеріально –технічне забезпечення: Щітки - макловиці, валики, пензлі,

ємкості для фарби, колор, відро з водою, мірна

ємкість, водоемульсійна фарба

Міжпредметні зв‘язки

Матеріалознавство

Виробниче навчання :                                               спецтехнологія

охорона праці

ПЛАН  УРОКУ

І.ОРГАНІЗАЦІЙНА ЧАСТИНА УРОКУ.

1.Звіт старости про присутність учнів, відмітка по журналу в/н.

2. Перевірка наявності спецодягу, огляд зовнішнього вигляду учнів

для перевірки відповідності спецодягу  безпечним умовам праці

і вимогам естетики роботи

ІІ. ВСТУПНИЙ ІНСТРУКТАЖ.

1.ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ.

2. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ  УЧНІВ.

Майстер виробничого навчання: Для того щоб пригадати матеріал попереднього уроку пропоную  вам гру: «Накорми метелика». Зігравши в неї, ви зможете заповнити інструкційно-технологічну  картку до теми  та пригадати матеріал вивчений на попередніх уроках. Умови гри такі: учні по черзі  виходить до дошки, на якій  розміщено плакат  з інструкційно – технологічною карткою на підготовку поверхні під водне високоякісне пофарбування поверхні. На плакаті у відповідній послідовності  розміщені квіточки з написом назви операції.  З коробки, яка знаходиться на столику біля дошки, учень обирає  кольорового метелика, на крилах якого записано спосіб виконання операції  та інструмент необхідний для цього. Поставивши маркером  на спинці метелика свій номер, закріплює   його  навпроти  квіточки  з написом назви операції (додаток 1)                 Правильна відповідь приносить вам 1бал.                                                                                                        Оцінки відразу заносяться до таблиці оцінювання (додаток 2)

Що ж, з першим етапом ви справилися, таким чином ми пригадали технологічні операції до вивченої теми, способи  їх виконання та інструмент необхідний для цього.

3. Пояснення нового матеріалу.

а) Пояснення характеру та призначення наступної роботи й порядку виконання вправ, навчально-виробничих робіт.

Водоемульсійне  пофарбування використовується для бетонних, гіпсобетонних  і  обштукатурених поверхонь .

Ми  будемо працювати  з  водоемульсійною фарбою для внутрішніх робіт фірми «КБІ». Виконаємо  пофарбування  кімнати  для занять в гуртожитку. Кожен з вас отримає завдання: пофарбувати  3м. бетонної поверхні стелі  та 6м. поштукатуреної поверхні стіни.

б) Розбір інструкційно-технологічної документації.

Розгляньте,  будь ласка,  таблицю в якій вказані основні властивості водоемульсійних фарб (додаток 3).

Отже , ви  бачите, що водоемульсійна фарба має більше переваг ніж недоліків і тому широко використовується в сучасних опоряджувальних  роботах.

Для внутрішніх робіт використовують водоемульсійні фарби таких марок:

- Е-ВА-27,  Е-ВА-27А, Е-ВА-27АПГ – на основі полівінілацетатної дисперсії;

- Е-КЧ-26, Е-КЧ-26А  - на основі бутадієн – стирольного  латексу; ;

- Е – ХВ 28 – на основі суміші латексів: бутадієн-стирольного і СВХ- 1(співполімер хлористого вінілу з вініліденхлоридом) ( додаток 5)

Незалежно від марки, всі фарби  придатні для тонування. Насиченість кольору залежить від кількості  доданого кольору.

Подивіться будь ласка на плакат  де ми відтворили інструкційно – технологічну карту за допомогою метеликів. Що він вам нагадує?  Так, вірно  метелики символізують сім кольорів веселки. Це сім основних кольорів з палітри фарб. Змішуючи їх між собою можна утворити безліч відтінків  цих кольорів і  таким чином  будь яке приміщення зробити  естетичним, приємним, неповторним. Тому обрана вами професія вимагає творчого підходу і за ціль має -  дарувати людям затишок і красу.

в)  Ознайомлення з інструментами, матеріалами.

Розглянемо інструменти, які використовують для пофарбування поверхні  водоемульсійною фарбою. До вашої уваги плакат  з зображенням інструментів, назвіть  інструмент який на вашу думку, потрібен для виконання пофарбування водоемульсійною фарбою

(додаток 4)

Щоб  дати відповідь  – підніміть руку. Правильна відповідь приносить вам 1 бал.

(Показ майстром плакатів з зображенням інструменту)

г) Пояснення та показ найбільш раціональних прийомів та послідовності виконання завдань, контроль якості робіт.

Для того щоб  пофарбована   поверхня дійсно мала гарний вигляд  і відповідала  нормам високоякісного пофарбування, потрібно дотримуватися  вимог і послідовності технологічних операцій  з підготовки поверхні. Вона має бути чистою, добре прошпакльованою, зашліфованою  та прогрунтованою.

Хочу звернути вашу увагу що третє ґрунтування ( згідно технологічної карти)  виконують з додаванням фарби відповідного кольору в грунтуючу суміш, тобто ґрунтування з підфарбуванням, або взагалі грунтують поверхню тією самою фарбою розведеною до в’язкості 20-30с, температура в приміщенні має бути +20°C. Перед нанесенням фарбового шару ґрунтовка має повністю висохнути  й  утворити на поверхні плівку. Колір фарби підбирають залежно від  призначення приміщення яке фарбують.

Якість пофарбованої поверхні можна оцінювати лише після утворення міцної плівки  і повного висихання поверхні.

Час висихання фарби – 2 години.

д) Повторення правил організації робочого місця.

Перш ніж приступити до виконання роботи, необхідно перевірити справність робочого інструменту.

Вимоги до інструменту:

Ручки  щіток повинні бути міцно з’єднані з основою, гладенькими без  зазубрин.

Насадки на валиках повинні бути міцно закріплені.

Робоче місце має бути чистим, без зайвого інструменту та інвентарю.

Робочий валик та щітка знаходяться на сітці ванночки з фарбою.

Ємність з фарбою розміщується так, щоб не заважати рухам працюючого.

е) Показ операцій майстром.

При використанні у роботі валика: - фарбу наливаємо у ванночку із сіткою для накатування, змочуємо валик у фарбу, прокатуємо по сітці( з метою віджимання зайвої фарби) і наносимо на поверхню;

При використанні щітки чи пензля:  щітку занурюємо  у фарбу на 2/3 висоти ворсу, злегка  струшуємо  і наносимо фарбу  на поверхню.

Способи виконання  пофарбування:

- на стелю наносити  фарбу потрібно  маховою  щіткою макловицею або валиком спочатку рухами, перпендикулярними падаючому світлу, а потім  розтушовують  рухами уздовж світла;

- стіни  потрібно фарбувати валиком або щіткою, суміш наносити і розтушовувати  вертикальними рухами, найкраще виконувати цю роботу двом малярам, щоб одночасно  виконувати фарбування  вгорі та внизу

є) Розгляд правил техніки безпеки.

Виконуючи роботи по пофарбуванню ви повинні дотримуватися вимог з техніки безпеки і використовувати обов’язково засоби індивідуального захисту. Знову звертаю вашу увагу на дошку. Остання колонка нашої таблиці  містить потрібну  інформацію. ( обговорення  розділу з т/б в  таблиці).

ж) Опитування учнів з метою перевірки засвоєння ними матеріалу вступного інструктажу.

Для закріплення нового матеріалу пропоную вам  об’єднатися в пари .  Ви отримуєте  по одному запитанню, 1 хвилину радитесь  і хтось один  дає відповідь, а оцінку отримують обоє.

Запитання :

1.  З чого починається якісне фарбування?

( велике значення має підготовка поверхні,вона має бути

чистою, сухою, добре підготовленою-якісне шпаклювання та

шліфування)

2. Яка операція передує нанесенню фарбового шару?

( перед фарбування поверхню потрібно  прогрунтувати

тією самою фарбою розведеною до в’ язкості 20-30с)

3. Через який проміжок часу  наноситься фарбу на

погрунтовану поверхню?

(перед нанесення фарбового шару ґрунтовка має повністю

висохнути  й  утворити на поверхні плівку, від 2 до 8 годин)

4. Якими рухами потрібно наносити фарбу :валиком, щіткою ?

( на стелю наносити  фарбу потрібно спочатку рухами,

перпендикулярними падаючому світлу, а потім  розтушовують  рухами

уздовж світла.  Стіни потрібно фарбувати валиком або щіткою, суміш

наносити і розтушовувати  вертикальними рухами)

5.Коли приймають водне фарбування?

(лише після утворення міцної плівки  і повного висихання поверхні)

6.За який час висихають водоемульсійні фарби? ( за 2 години)

7. Які поверхні підлягають пофарбуванню водоемульсійною  фарбою?

(бетонні, гіпсобетонні, обштукатурені)

8.Які засоби індивідуального захисту потрібно використовувати при

виконанні пофарбування? (окуляри, респіратор або пелюстку, рукавички гумові)

Вірна відповідь приносить кожному учню по 1 балу. Результати заносимо до таблиці оцінювання.

4. Підготовка до виконання практичної частини.

а) Інструктаж з техніки безпеки

Переходимо до виконання практичної частини нашого уроку.

Інструктаж з техніки безпеки під час виконання водного пофарбування поверхні, проведе вам  інженер з техніки безпеки ЦППРК №1  Пасацька Інна Анатоліївна.

(учні розписують в журналі інструктажів з  т\б.)

За дотримання правил т/б під час  виконання завдання ви отримаєте по 2 бали. За порушення правил ТБ бали  буде знижено, а за грубі порушення ви  взагалі  будете відсторонені  від виконання  отриманого завдання.

б) Отримання інструменту

Вам потрібно  по черзі підійти до столу, отримати необхідний для виконання пофарбування  поверхні  водоемульсійними фарбами інструмент. (Учні отримують валики . щітки макловиці, пензлі.)

Фарба  та ванночки  знаходяться на робочих місцях учнів.

Переходимо до ваших робочих місць.

Зверніть увагу: на допомогу вам  на стінах прикріплені інструкційно – технологічні картки ( додаток №  4)

Видача завдань учням, розстановка учнів по робочих місцях (кожен учень отримує картку з записом завдання)

ІІІ.  ПОТОЧНИЙ ІНСТРУКТАЖ.

1. Розстановка учнів по робочих місцях.

2. Показ виконання операцій з пофарбування поверхні майстром

виробничого навчання.

3. Обхід робочих місць з метою:

перевірки правильності  організації робочих місць;

перевірки  правильності виконання учнями трудових операцій

технологічного процесу виконання робіт;

перевірка відношення учнів до матеріалів, обладнання, використання

робочого часу;

надання допомоги учням, індивідуальне спілкування,

4. Приймання та оцінювання роботи кожного учня.

ІV. ЗАКЛЮЧНИЙ ІНСТРУКТАЖ.

- Повідомлення майстра про досягнення  мети та завдання уроку.

- Підсумки роботи учнів, розбір неточностей, які допущено при виконанні навчально-виробничих робіт, зазначення шляхів їх    попередження та усунення недоліків.

- Аналіз дотримання правил техніки безпеки праці, організації робочих місць.

- Оцінювання учнів методом складання отриманих за кожне завдання

балів.

У. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Видача домашнього завдання з поясненням методики його виконання:

«Опрацювати таблиці: « Пофарбування водоемульсійними фарбами бетонних і поштукатурених поверхонь.»  Нікуліна А.С. Малярні роботи, стор. 40-43.

Додаток 1

| Назва операції | Спосіб виконання | Інструменти |
| --- | --- | --- |
| Підготовка фарби до нанесення | Розмішати фарбу до однорідної консистенції | Ємкість для фарби, дерев` яна палиця для розмішування фарби |
| Нанесення фарби валиком | Фарбу наливаємо у ванночку із сіткою для накатування, змочуємо валик у фарбу, прокатуємо по сітці( з метою віджимання зайвої фарби) і наносимо на поверхню. | Ванночка з сіткою, валик з хутряною насадкою. |
| Нанесення фарби щіткою | Щітку занурюємо у фарбу на 2/3 висоти ворсу, злегка зтрушуємо і наносимо фарбу на поверхню. | Щітка, пензлі,ємкість з фарбою. |
| Пофарбування бетонної поверхні стелі | На стелю наносити фарбу потрібно маховою щіткою макловицею або валиком спочатку рухами, перпендикулярними падаючому світлу, а потім розтушовують рухами уздовж світла | Щітка, валик, ванночка з сіткою для фарби. Ручка-подовжувач для щітки чи валика. |
| Пофарбування поштукатуреної поверхні стіни | Стіни потрібно фарбувати валиком або щіткою, суміш наносити і розтушовувати вертикальними рухами, найкраще виконувати цю роботу двом малярам, щоб одночасно виконувати фарбування вгорі та внизу; | Щітка, валик, ванночка з сіткою для фарби. |

| Інструкційно – технологічна картка до теми : « Підготовка поверхні під високоякісне пофарбування поверхні водними розчинами» |  |
| --- | --- |
|  | Назва операцій | Спосіб виконання | Інструмени | Вимоги техніки безпеки |
| 1 | Підготовка поверхні | Звільняють поверхню від пилу, речовин що зменшують адгезію(олія, жири) знімають напливи розчину, обчищають ділянки що обсипаються. | Шпатель металевий, щітка, пилосос,фен,віник, відро з водою | 1. Наявність: - спецодягу, - засобів індивідуаль- ного захисту (захисних окулярів, респіраторів, рукавиць). 2. Вимоги: а) до інструменту (ручки повинні бути добре оброблені, прошліфовані і міцно з’єднані з інструментом) б) до організації робочого місця (видалення зайвих інструментів, матеріалів в) до спецодягу (одяг повинен бути зручним, з щільного але м’якого матеріалу, відповідно розміру робочого; взуття зручне, на низьких підборах, на товстій підошві) 3. Перевірка: а) інструментів на справність б) помостів на міцність і стійкість |
| 2 | Розрізування щілин | Встановлюють шпатель в щілину і рухами вліво- вправо розрізують щілину вздовж, за допомогою вологої щітки або пилососа очистити поверхню від пилу що утворився | Шпатель металевий, щітка, відро з водою, пилосос |  |
| 3 | Перше грунтування | За допомогою щітки, валика, а при великих об’ємах за допомогою розпилювача, наносимо грунтуючу суміш на поверхню | Щітка , валик, розпилювач, ємкість з грунтуючою сумішшю |  |
| 4 | Часткове підмазування(заповнення щілин) | За допомогою терки або шпателя заповнюємо шпаклівкою розчищені щілини та вирівнюємо, мазки наносяться перпендикулярно один одному | Терка металева, шпателі - 0,8см, 0,25см, резинові шпателі, ємкість для готової суміші |  |
| 5 | Шліфування підмазаних місць | За допомогою терки з сіткою або пневмо електрошліфувальної машини виконати очищення поверхні щоб небуло подряпин і піску | Терка, сітка з різними розмірами комірок, шліфувальна машина |  |
| 6 | Грунтування підмааних ділянок | Щіткою або валиком наносимо грунтуючу суміш на підмазані та зашліфовані ділянки | Щітка, валик, ємкість з сумішшю |  |
| 7 | Суцільне шпаклювання | Суміш наносити шпателем зліва на право. Так щоб ліва сторона шпателя була трохи нижче правої, шпатель тримають під різними кутами до поверхні. Враховуючи –що чим менше кут , тим більша товщина нанесеного шару | Шпателі: 0,8см; 0,10см; 0,25см; 0, 40см; 0, 70см. |  |
| 8 | Шліфування поверхні | За добу після шпаклювання, за допомогою терки з сіткою , шліфувальної машини коловими рухами затираємо поверхню щоб не залишилося подряпин , потовщень, піску. | Терка, сітка з різними розмірами комірок, шліфувальна машина |  |
| 9 | Друге грунтування Друге суцільне шпаклювання | Щіткою або валиком наносимо грунтуючу суміш на підмазані та зашліфовані ділянки Суміш наносити шпателем зліва на право, зверху-вниз. товщина нанесеного шару повинна бути до 1мм |  |  |
| 10 | Шліфування поверхні | За добу після нанесення останнього шару шпаклівки . поверхню шліфують пемзою, шліфувальним папером,теркою з сіткою . щоб на поверхні не залишилося подряпин . напливів, потовщень. |  |  |
| 11 | Третє суцільне ґрунтування з підфарбуванням | Щіткою або валиком наносимо грунтуючу суміш на підмазані та зашліфовані ділянки | Щітка, валик, ємкість з сумішшю |  |
| 12 | Пофарбування поверхні стелі | на стелю наносити фарбу потрібно маховою щіткою макловицею або валиком спочатку рухами, перпендикулярними падаючому світлу, а потім розтушовують рухами уздовж світла | Щітка, валик, ємкість з фарбою |  |
|  | Пофарбування поверхні стін | - стіни потрібно фарбувати валиком або щіткою, суміш наносити і розтушовувати вертикальними рухами, найкраще виконувати цю роботу двом малярам, щоб одночасно виконувати фарбування вгорі та внизу; | Щітка, валик, ємкість з фарбою |  |

Вигляд оформленої картки.

Додаток 2

Таблиця оцінювання учнів

| № | П. І. П. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | всього |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Додаток 3

Водоемульсійні фарби для внутрішніх робіт

| застосування | переваги | недоліки |
| --- | --- | --- |
| Фарбування бетонних, гіпсобетонних, обштукатурених поверхонь | Розводять водою | Не можна фарбувати Металеві деталі |
| Фарбування поверхонь , раніше пофарбованих олійними фарбами або емалями | Швидко висихають | Трубопроводи |
|  | Плівка не горить | Поверхні у приміщеннях з постійною вологістю( лазні, пральні) |
|  | Плівка має рівний матовий блиск |  |
|  | Плівка шпариста(пропускає повітря і водяну пару) |  |
|  | Стійкі до замороження (-40С), і відтавання |  |

Додаток 4

11

21

Додаток 5

УЛЬТРА БЕЛЬ СНІЖНОБІЛА АКРИЛОВА ЕМУЛЬСІЯ ДЛЯ СТІН ТА СТЕЛЬ

СНЄЖКА УЛЬТРА БЄЛЬ це суспензія високо білих пігментів і наповнювачів у водній дисперсії акрилової смоли з додаванням допоміжних засобів. ЗАСТОСУВАННЯ Емульсія призначена для декоративного фар-бування стін і стель з цементних, цементно-вапняних, вапняних, гіпсових, гіпсокартонних, дерев'яних і дерево-похідних матеріалів всередині приміщень. Створює матове, сніжно-біле покриття, яке дозволяє стінам "дихати". Фарба стійка до сухого стирання. СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ Підготовка - поверхня, яка буде фарбуватися, має бути міцною, сухою, без пилу і жирних забруднень. Свіже цементно-вапняне тинькування можна фарбувати через 4 тижні після накладання, гіпсове через 2 тижні, раніше тиньковані поверхні - після шліфування і очищення від пилу. Нові і міцні поверхні, а також поверхні насиченого кольору рекомендується пофарбувати грунтувальною емульсією СНЄЖКА ГРУНТ. Старе покриття з клейових або вапняних фарб, що відстає пластами або погано тримається поверхні, слід усунути. Нерівності і тріщини вирівняти шпатлівкою для внутрішніх робіт АКРИЛ-ПУТЦ СТАРТ і пофарбувати грунтувальною емульсією. Вільно зв'язану поверхню із високою поглинальною здатністю і виділеннями крейди необхідно прогрунтувати один раз засобом для грунтування і підготовки поверхонь СУПЕР-ДОМ. Свіжі вапняно-цементні штукатурки обробляти не раніше ніж через 4 тижні. Фарбування - розмішати фарбу і наносити пензлем, валиком або гідродинамічним розпилювачем. Для накладання першого шару на нову поверхню розвести фарбу, додаючи 20% води або засобу для грунтування і підготовки поверхонь. Для фарбування загрунтованої поверхні фарбу розводити не потрібно. Після накладення першого шару зачекати до висихання. Одержане покриття набуває всіх естетичних та ужиткових якостей після висихання. В залежності від основи, наступні шари накладати з 2-годинним інтервалом. Малярні роботи виконувати при температурі поверхні і повітря вище +10 oC. Інструмент вимити водою. В процесі виконання робіт та після їх закінчення приміщення слід провітрити до повного зникнення запаху. Зберігати у недоступному для дітей місцi. Зберігати і складувати у герметично закритій упаковці. Оберігати від морозу та сонячних променів. Склад: стирол-акрилова дисперсія, вода, пігменти, наповнювачі та допоміжні речовини. ВЛАСТИВОСТІ ВИРОБУ Розхiд - при накладанні одного шару на поверхню площею до 6,4 м2 розхід фарби складає 1 кг. Термін придатності до використання -

| СНЄЖКА MAX ЛАТЕКСНА ФАРБА ДЛЯ ІНТЕР'ЄРІВ |
| --- |
|  | відмінна криюча здатність стійкість до змивання легке усунення плям простота застосування |

СТІЙКІСТЬ ДО ЗМИВАННЯ Максимум стійкості до змивання. Максимум захисту стін. Після нанесення на стіну фарби „ŚNIEŻKA MAX”, частинки TeflonÒ концентруються на поверхні утвореного покриття, захищаючи її від зовнішніх впливів. Завдяки цьому пофарбовані поверхні характеризуються слабшим притягненням забруднень; а бруд має менше можливостей тривалий час триматися на основі. В результаті декоративне покриття є більш міцним, що дозволяє легко утримувати його в чистоті. Забезпечення естетичного вигляду Ваших стін надзвичайно важливо. Завдяки покриттю TeflonÒsurface protector утримувати поверхню в чистоті - вже не проблема. Це інноваційне рішення ефективно захищає пофарбовані поверхні від надмірного осідання бруду та пилу, завдяки чому основа довший час залишається чистою. Нанесене покриття є дуже стійким, завдяки чому фарбу ŚNIEŻKA MAX можна застосовувати у приміщеннях, які інтенсивно експлуатуються. У випадку появи забруднень їх можна усунути водою і миючим засобом, не пошкоджуючи при цьому фарбу. ЕКОНОМІЯ Максимум покриття поверхні. Максимум економії. Поєднання досконалого покриття та правильної підготовки поверхні для фарбування забезпечує високу економність фарби – один кілограм на 10 м2 поверхні. Крім цього, фарба добре тримається і легко наноситься. Пофарбовані поверхні стають злегка пористими і матовими. Пропонуються в ємностях: біла фарба 1,4 кг, 4,2 кг, 7 кг, 14 кг, 20 кг. Кольорова 2,5 л, 5 л - розхід: до 14 м2 з одного літра. ПРОНИКНІСТЬ Максимум "дихання" стін. ŚNIEŻKA MAX підходить для фарбування практично усіх видів поверхні, зокрема вапняного і цементно-вапняного тинькування, бетонних, гіпсових, дерев’яних, деревопохідних матеріалів, цегляних основ і гіпсокартонних плит. Незалежно від основи фарба пропускає пару і дозволяє стінам "дихати". СТІЙКІСТЬ Максимум світлостійкості. Максимум стійкості кольору. Отримані кольори є стабільними і не вигорають. Завдяки високоякісним пігментам, застосованих у ŚNIEŻKA MAX, біла фарба довго не жовтіє, а кольорова не втрачає яскравості. СКЛАД Латексна дисперсія, вода, пігменти, наповнювачі та допоміжні речовини. СНЄЖКА ЕКО СНІЖНОБІЛА АКРИЛОВА ЕМУЛЬСІЯ ДЛЯ СТІН ТА СТЕЛЬ СНЄЖКА ЕКО Емульсія, що не викликає алергічних реакцій це суспензія пігментів і наповнювачів у водній дисперсії акрилової смоли з додаванням допоміжних засобів. ЗАСТОСУВАННЯ Емульсія призначена для декоративного фарбування стін і стель з цементних, цементно-вапняних, вапняних, гіпсових, гіпсо-картонних, дерев'яних і деревопохідних матеріалів всередині приміщень. Створює матове, сніжно-біле покриття з відмінною адгезією до основи і підвищеною стійкістю до стирання, паро- і газопроникні, що дає стінам ”дихати”. СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ Підготовка - поверхня, яка буде фарбуватися, має бути міцною, сухою, без пилу і жирних забруднень. Свіже цементно-вапняне тинькування можна фарбувати через 4 тижні після накладання, гіпсове через 2 тижні, раніше тиньковані поверхні - після шліфування і очищення від пилу. Нові і міцні поверхні, а також поверхні насиченого кольору рекомендується пофарбувати грунтувальною емульсією СНЄЖКА ГРУНТ. Старе покриття з клейових або вапняних фарб, що відстає пластами або погано тримається поверхні, слід усунути. Нерівності і тріщини вирівняти шпатлівкою для внутрішніх робіт АКРИЛ-ПУТЦ СТАРТ і пофарбу-вати грунтувальною емульсією. Вільно зв'язану поверхню із високою поглинальною здатністю і виділеннями крейди необхідно прогрунтувати один раз засобом для грунтування і підготовки поверхонь СУПЕР-ДОМ.. Фарбування - розмішати фарбу і наносити пензлем, валиком або гідродинамічним розпилювачем у 2 шари (без грунтування 3 шари) з інтервалом 2-4 години. Для накладання першого шару на нову поверхню розвести фарбу, додаючи 20% води. Для фарбування загрунтованої поверхні фарбу розводити не потрібно. Малярні роботи виконувати при температурі поверхні і повітря вище +10oC. Інструменти вимити водою. В процесі виконання робіт та після їх закінчення приміщення слід прові-трити до повного зникнення запаху. Зберігати в недоступному для дітей місці. Зберігати і складувати у герметично закритій упаковці. Оберігати від морозу та сонячних променів. Склад: стирол-акрилова дисперсія, вода, пігменти, наповнювачі та допоміжні речовини. ВЛАСТИВОСТІ ВИРОБУ Розхiд - при накладанні одного шару на поверхню площею до 6,5 м2 розхід фарби складає 1 кг. Термін придатності до використання - 24 місяці з дати виготовлення. Температура зберігання - від +5oС до +30oС ТУ У - 30648854.001-2000 Упаковка пластикова - 1,4 кг, 4,2 кг, 7 кг, 14 кг, 20 кг. Колір - білий. Фарбу можна колорувати пігментними пастами COLOREX.

# Інтер'єрна акрилова фарба Ceresit CT 50 Білосніжна

Вододисперсійна, стійка стійка до вологого протирання фарба для внутрішніх робіт.

## Властивості

- білосніжна матова

- хороша покривність

- паропроникна

- екологічно безпечна

## Застосування

Акрилова біла фарба Ceresit CT 50 призначена для обробки поверхонь будівельних конструкцій і елементів усередині будинків по мінеральних основах (бетон, цегла, цементно-піщані штукатурки, гіпсові штукатурки та плити і т.д.) і органічних основах (шпалери, полістирольні плити, фанера, деревостружкові і деревоволокнисті плити) в приміщеннях з нормальним експлуатаційним навантаженням. Допускається кількаразове перефарбовування без видалення попереднього шару. Не застосовувати для фарбування підлоги.

Примітка

Роботи слід виконувати при температурі основи від +5°C до +30°C і відносній вологості до 80%. Всі вищевикладені рекомендації ефективні при температурі +20°C і відносній вологості повітря 60%. За інших умов час висихання фарби може змінитися. Для збереження рівномірності кольору рекомендується при роботі на однорідних і великих поверхнях використовувати матеріали однієї партії, вказаної на упаковці, а також воду з одного джерела. Фарба при випадковому попаданні на скляні, керамічні, дерев’яні, металеві та кам’яні поверхні може змінити їхній колір, тому перед виконанням робіт їх необхідно захистити від попадання Ceresit СТ 50. Під час роботи необхідно берегти очі і шкіру. У разі попадання фарби в очі негайно промити їх водою і звернутися по допомогу до лікаря.

## Рекомендації

Окрім вищевикладеної інформації про застосування фарби, при роботі з нею слід керуватися діючими нормативними документами. При виконанні робіт слід уникати нанесення фарби на поверхні, що сильно обігріваються (наприклад, поверхні, що знаходяться безпосередньо під впливом прямих сонячних променів). Свіжопофарбовані поверхні необхідно захищати від дії води до повного висихання фарби. Застосування фарби не представляє труднощів за умови дотримання правил, викладених у даному технічному описі. У разі використання фарби в інших умовах необхідно самостійно випробувати матеріал або звернутися за порадою до виробника. Гарантовані властивості матеріалу перевірені практичним шляхом і дослідженнями.

## Зберігання

У фірмовій герметичній упаковці, в приміщеннях з постійною температурою від +5°С до +35°С – 18 місяців від дати виготовлення, вказаної на упаковці. Оберігати від заморожування.

## Упаковка

Акрилова фарба Ceresit СТ 50 фасується в пластмасові відра по 3 л, 5 л і 10 л.